ICS XXXXXX

W XX

T/CHTA x—xxxx

精品鹅绒被

High-quality goose down quilt

（征求意见稿）

xxxx- xx-xx实施

xxxx- xx-xx发布

中国家用纺织品行业协会 发布

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国家用纺织品行业协会提出。

本标准由中国家用纺织品团体标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

精品鹅绒被

- 范围

本标准规定了高品质羽绒被的要求、试验方法、检验规则、包装、贮运和标志等。

本标准适用于填充物为100%的白鹅绒（绒子含量不低于95%）、被壳为高支高密100%棉机织物的羽绒被。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 250 | 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 |
| --- | --- |
| GB/T 3920 | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 |
| GB/T 3922 | 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 |
| GB/T 3923.1 | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 |
| GB/T 4668 | 机织物密度的测定 |
| GB/T 4802.2 | 纺织品 织物起球试验 马丁代尔法 |
| GB/T 5296.4 | 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装 |
| GBT 5453 | 纺织品 织物透气性的测定 |
| GBT 6529 | 纺织品 调湿和试验用标准大气 |
| GB/T 8427-2008 | 纺织品 色牢度试验 耐光色牢度：氙弧 |
| GB/T 8628 | 纺织品 测定尺寸变化的实验中织物试样和服装的准备、标记及测量 |
| GB/T 8629-2017 | 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 |
| GB/T 8630 | 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 |
| GB/T 10288 | 羽绒羽毛检验方法 |
| GB/T 12705.2 | 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第2部分：转箱法 |
| GB/T 17685 | 羽绒羽毛 |
| GB 18401 | 国家纺织产品基本安全技术规范 |

- 要求

  - 填充物

填充物应为100 %的白鹅绒，绒子含量不低于95 %。其中，绒子含量允许偏差、绒丝+羽丝、水禽损伤毛、陆禽毛、长毛片、杂质、残脂率和气味应符合GB/T 17685的要求，其他应符合表1要求。

表1

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓬松度，cm, ≥ | 22 |
| 2 | 浊度，mm， ≥ | 1000 |
| 3 | 鹅毛绒含量，%，≥ | 90 |
| 4 | 异色绒，%，≤ | 0.3 |
| 5 | 伪劣绒子 | 不允许 |
| 注：将不属于绒子的绒丝、羽丝、粉尘、其他禽鸟毛等固结在绒子上被认为是伪劣绒子。 |  |  |

  - 被壳用织物

被壳用织物应采用单纱线密度为10 tex及以下（60 s及以上）的高支高密纯棉机织物，不采用涂层和涂料印花织物，并符合GB 18401和表2的要求。

表2

| 序号 | 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物密度允差，% |  | －1.0 |
| 2 | 水洗尺寸变化率，% |  | －3 ~ +2 |
| 3 | 起毛起球，级， ≥ |  | 4（提花织物3-4） |
| 4 | 断裂强力，N， ≥ |  | 250 |
| 5 | 染色牢度，级， | 耐摩擦（干摩） | 4 |
|  |  | 耐摩擦（湿摩） | 3-4 |
|  |  | 耐汗渍（变色、沾色） | 4 |
|  |  | 耐皂洗 | 4 |
|  |  | 耐光 | 4 |
| 6 | 防钻绒性，根，≤ |  | 15 |
| 7 | 透气率，mm/s，≥ |  | 5 |
| 注：采用胆布防钻绒的产品，连同胆布一起考核防钻绒性。 |  |  |  |

  - 缝制工艺

被子的缝制工艺应符合表3的要求。

表3

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 针迹密度 | ≥ 15针/ 3cm （缝针不超过14号） |
| 2 | 缝份 | ≥1.2 cm。 |
| 3 | 绗缝格 | 格/条大小均匀，互差≤ 5 mm |
| 4 | 缝迹 | 线路顺直、整齐，上下线松紧适宜，接口套正。绗缝缝迹无跳线、无断线 ，缝迹止口处应回针不小于1cm |
| 5 | 耳袢 | 用于与被套接合的耳袢8个：被子四角各一个，每边居中各一个。 |
| 6 | 嵌线 | 粗细均匀 |
| 7 | 填充物 | 厚薄整体均匀，大小相同的绗缝格内充绒量应一致 |
| 注1：序号1-7为感观检验项目。 注2：采用适宜的缝纫条件（例如：棉或涤棉缝纫线、14号或更细的缝针），有利于提高产品的防钻绒性能。 |  |  |

3.4  成品质量

被子的成品质量应符合表4的要求。

表4

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填充物 | 质量偏差率不超过 -5 % |
| 2 | 规格尺寸 | 与标称的规格尺寸差异不超过-2.0 % ~ +4.0 % |
| 3 | 残留针 | 不允许有残留的缝针等锐利物 |
| 4 | 面料 | 无污点、无污渍、无明显织疵、纱疵，色差不低于 4-5级。印花图案不允许出现套版不正、模糊、图案不完整等缺陷。 |
| 5 | 附件 | 钮扣、拉链等硬质附件表面光洁、无毛刺，边角圆滑 |
| 6 | 标签 | 端正，清晰，内容完整 |
| 7 | 其他 | 不允许存在其他明显影响外观的缺陷 |
| 注：序号4~7为感观检验项目。 |  |  |

- 试验方法

  - 填充物羽绒羽毛的测定按GB/T 10288执行。

  - 密度的测定按GB/T 4668执行，以经密加纬密的纱线根据表示结果。

  - 水洗尺寸变化率的测定按GB/T 8628、GB/T 8629-2001和GB/T 8630执行，采用GB/T 8629中4N程序洗涤和烘箱烘燥。

  - 起毛起球的测定按GB/T 4802.2执行，摩擦转数2000转。

  - 断裂强力的测定按GB/T 3923.1的规定。

  - 耐摩擦色牢度的测定按GB/T 3920执行。

  - 耐汗渍色牢度的测定按GB/T 3922执行。

  - 耐皂洗色牢度的测定按GB/T 3921-2008的试验条件A（1）执行。

  - 耐光色牢度的测定按GB/T 8427-2008方法3执行。

  - 防钻绒性的测定按GB/T 12705.2执行

  - 透气率的测定按GB/T 5453执行。对多层包覆的纤维材料分别检测透气率,记录最低值。

  - 填充物质量的测定按下列方法进行：将样品平放在GB/T 6529规定的标准大气中平衡24 h后称重，记为被子质量。拆开缝线，取出所有填充绒，合并对被壳及缝线称重，记为被壳质量；称重精确至0.1 g。二者之差为填充物质量。填充物标称值与实测值的差与标称值之比的百分率即为填充物质量偏差率，修约到一位小数。

注：在生产现场，可将充绒前的被壳与充绒后的被子，在同一环境条件下称重。鹅绒质量折算为标准回潮率时的质量。

  - 规格尺寸的测定按下列方法进行：

将被子平放在检验台上，免除折皱和弯曲，用钢尺分别沿被子四边测定其伸直长度，精确到0.1cm，以相对两边的平均值表示。

  - 残留金属针的测定按GB/T 24121执行，金属针检灵敏度为1.0 mm。

  - 感观检验项目采用自然北光或照度不低于600 lx的日光灯。将产品平放在检验台上，检验人员的视线应正视产品的表面，眼睛与产品的中间距离约100 cm。

  - 色差的测定按GB/T 250执行。

  - 感观检验项目中与长度相关的尺寸，使用分度值为1mm的钢板尺或钢卷尺测量。

- 检验规则

5.1  组批

以同一批织物和填充物为原料，按同一生产工艺制成的同一品种的产品组成为一个检验批。

5.2  抽样方案

采用随机抽样的方法取样，抽样方案按表5执行。

表5

单位：件

| 批量 N | 样本量 n | 接收数 Ac | 拒收数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤15 | 2 | 0 | 1 |
| 16～25 | 3 | 0 | 1 |
| 26～90 | 5 | 0 | 1 |
| 91～150 | 8 | 0 | 1 |
| 151~280 | 13 | 1 | 2 |
| 281~500 | 20 | 2 | 3 |
| 501~1200 | 32 | 3 | 4 |
| ≥1201 | 50 | 5 | 6 |

5.3  判定规则

5.3.1  对批样的每一个样本，按3.3和3.4表中序号4~7进行感观检验，符合要求的为感观检验合格，否则为不合格。如果感观检验不合格样本数不超过表4的接收数Ac，则该批产品感观检验合格。如果不合格样本数达到了表4的拒收数Re，则该批产品不合格。

5.3.2  从批样中抽取一个样本，对3.1、3.2以及3.4表中序号1-3进行试验。试验结果符合要求的，判定这些项目的批产品合格，否则为批不合格。

5.3.3  按5.3.1和5.3.2判定均为合格, 则该批产品合格。

6	包装、贮运和标志

6.1	 产品按件包装，应保证在贮运中包装不破损，产品不沾污、不受潮。

6.2  产品应存放在阴凉、通风、干燥的库房内，注意防蛀、防霉。

6.3  每件产品应附使用说明，使用说明应符合GB/T 5296.4的要求，还应包含下列内容。

- 充绒量（以g为单位）；

- 经纬纱总根数，以经密（根/10cm）与 纬密（根/10cm）之和表示；

- 产品的储藏事项，以免虫蛀或发霉。

每件产品上应有耐久性标签，包括产品规格、维护方法、纤维成份和含量这三项内容。其它内容宜采用吊牌、资料或包装袋等形式提供。

家纺协会团体标准《精品羽绒被》编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

羽绒被市场现状是比较火热的，销售量很大，羽绒被的保暖性毋庸置疑，由于羽绒本身是三角形骨架结构，所以空气的储存量比较大，隔温性好，能够保持被子里的人体的温度 ，不容易受室内温度的影响，这就代表一般居室中都可以使用羽绒被。然而在市场中，各种羽绒被鱼龙混杂，充斥着大量劣质、假冒产品，制定精品就是为了能够给羽绒被的生产、销售划定判断标准，突出高品质羽绒被的特点，让广大消费者能够更明确的购买到真正优质的羽绒被。

任务来源：由中国家用纺织品行业协会下达制定《精品鹅绒被》行业标准任务，由六安市海洋羽毛有限公司牵头起草。

（二）主要工作过程

2017年9月，中国家用纺织品行业协会在南通组织召开了立项论证会，与会专家针对家纺产品的现状，一致同意制定高品质的床上用品标准，精品羽绒被是首批制定项目之一。

2017年10月~2018年5月，牵头起草单位在对现有产品进行分析的基础上，提出了标准草稿，提交起草小组。

2018年6月~7月，起草小组对现行相关标准和标准草稿进行讨论分析，确定了标准的制定原则。

2018年7月上旬，起草小组赴生产企业参观羽绒被的生产流水线，对各个影响产品质量的环节和工艺进行探讨，并与企业相关技术人员进行交流，就标准的基本内容达成共识。

2018年7月下旬，形成征求意见稿，发给家纺团体标准委员会成员广泛征求意见。

2018年9月，对回函意见进行汇总分析，修改相关标准内容，形成送审稿。

2018年9月，在南通召开标准审定会。

二、标准编制原则

说明制定标准的出发点，条款的编写原则（待写）

三、主要内容的确定

1.  填充用羽绒

鹅绒与鸭绒相比较而言，鹅绒中空度高、回弹性优异，绒朵普遍比鸭绒绒朵大，蓬松度比鸭绒的高，所以保暖性能更加出色。鹅绒和鸭绒两者都有等级之分，即使等级最低的鹅绒也比等级最高的鸭绒保暖性要好，而且由于生活环境的不同，鹅绒的气味远小于鸭绒，更符合绿色环保的理念。正因如此，国外的大部分羽绒被和高档羽绒制品基本上采用的都是鹅绒。

本标准在国标上尚无明确指出，与现有QB/T 1193相比较，该标准要求蓬松度不小于18 cm，更加保暖舒适，浊度不小于800 mm，这样气味和细菌含量更小，绒子含量要求在95%以上，这样的绒朵会更大，保暖性和蓬松度会更高，异色绒不大于0.9%，在外观上更加美观，这些要求给人带来更加舒适的睡眠，更具有精品的意义。

2.  被面用织物

通常情况下羽绒被多采用233/40S的棉织物，而精品要求被面用织物应采用60 s及以上的高支高密100%棉织物或采用真丝、天丝、桑蚕丝所织物加290根以上柔软性强的防绒胆布，不采用涂层和涂料印花织物，这样的被面不仅防钻绒性强，而且使用起来更加舒适、透气、亲肤，长久。

3.  缝制工艺

在针迹密度上要求≥ 15针/ 3cm，尺寸只存在正公差，绗缝格尺寸≤5mm，缝迹线路顺直、整齐、牢固，上下线松紧适宜，接口套正。绗缝缝迹无跳线、无断线。这样的工艺更加精益求精，制作出来的羽绒被才能保证其质量和长久的使用，并且在人的感官上感受到羽绒被的优质。

4.  成品质量

成品填充物质量不得偏差超过-5%，与标称的规格尺寸差异不超过-2.0 % ~ +4.0 %，不允许有残留的缝针等锐利物，无污点、无污渍、无明显织疵、纱疵，色差不低于 4-5级，以更加严格的成品要求，一方面确保产品的质量水平，另一方面不仅保障感官上的舒适感，更保障消费者购买羽绒被的安全可靠、环保健康。

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准在国内暂无明确的标准规定，与同行业类似标准QB/T 1193相比较，QB/T 1193适用范围包括混合羽绒/毛被、复合羽绒/毛被，分为优等品、一等品和合格品，而本标准仅适用于高品质的100%的白鹅羽绒被，从面料和羽绒的原材料上进行了严格的规定，对起毛起球和尺寸变化率等消费者非常关注的指标提出了较高的要求，产品的整体质量高于QB/T 1193的要求，本标准要求绒子含量不低于95%，大于90%优质标准，蓬松度大于18cm，同类水平只有17.5cm等。

本标准鹅毛绒含量不小于90%，而国际上各种含量均有使用；被面织物要求60S以上棉织物或天丝、真丝、桑蚕丝所织物加290根以上柔软性强的防绒胆布，而国际上通常使用233/40S棉织物；清洁度在800mm以上，而国际上只有550mm；含鸭率小于10%，而国际上只要求小于30%就可以了；针迹密度大于15针/3cm，国际上大于12针/3cm就可以了；被子尺寸只有正公差，而国际上还可以允许负公差；绗缝格尺寸20-25cm，国际上通常大于35cm。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合我国现行法律、法规以及强制性国家标准。标准中直接引用了GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，重复列出的色牢度指标均高于GB18401。对于GB 31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》，从面料上就控制了重金属铅镉以及邻苯二甲酸酯的有害物以及阻燃性能，以缝制工艺以及整体要求中对残留针、绳带和附件也都有相应的要求，因此，本标准也符合GB 31701的要求。羽绒羽毛符合GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》。

六、与国内相关标准的关系

与本标准产品相关的标准有GB/T 22796-2009《被、被套》、FZ/T 62019-2012 《工艺绗缝被》和QB/T 1193-2012《羽绒羽毛被》。其中GB/T 22796和FZ/T 62019均不适用于羽绒被，QB/T 1193适用范围包括混合羽绒/毛被、复合羽绒/毛被，分为优等品、一等品和合格品，本标准仅适用于高品质的100%的白鹅羽绒被，从面料和羽绒的原材料上进行了严格的规定，对起毛起球和尺寸变化率等消费者非常关注的指标提出了较高的要求，产品的整体质量高于QB/T 1193的要求，属于提升品质的高端产品的技术标准。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中出现的意见分歧，（待征求意见以后写）

2018年9月

《精品鹅绒被》团体标准征求意见汇总表

标准项目名称：《精品鹅绒被》

起草单位：六安市海洋羽毛有限公司        承办人：              电话：                                       第1页

| 序号 | 章条 | 意见内容 | 单位名称 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |